| 企业名称 | 马鞍山市晨光高耐磨科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 联系人 | 周金友 | 联系电话 | 0555-3127629 |
|  |  | 手机号 | 13063209932 |
| 传 真 | 05552367027 | 邮编 | 243000 |
| 企业网址 | http://www.mascg.com.cn | E-mail: | cgzz9999@163.com |
| 通讯地址 | 马鞍山市雨山区向山工业园北区 9号 |
| 技术难题名称 | 《抗磨白口铸铁》经退火后可加工性能差 |
| 技术难题类型 | 热处理 |
| 主要内容和技术经济指标 | 最近我公司在生产GB/T8263—1999《抗磨白口铸铁》过程中，各种化学成分及要求基本都按有关“参考规范”程序进行，生产出来的铸造件按要求完全退火后其硬度为HRC57°—62°,应当达到HRC30°—37°。但我们按要求经过完全退火处理后有45%以上的硬度一直保持在HRC57°-62°，达不到国家HRC30°-37°标准要求，给下一道工序带来极大的困难和原材料的浪费。为此希望有关专家学者能给予指导，找到改变最佳“退火”方案，以便解决我公司生产上这一重大难题。 |